**Инструкция по применению льняного масла**

**Тройной эффект, простота в использовании:**

Рабочие поверхности из натурального дерева необходимо регулярно чистить и заботиться о них, чтобы защитить и продлить срок их службы.

Прежде чем начать процесс обработки маслом, следует очистить поверхность от:

1. **Грязи и пыли:** протрите столешницу сухой, мягкой тряпкой или очистите пылесосом с использованием щетки-насадки.
2. **Пятен, которые можно удалить водой:** влажной тряпкой протрите поверхность, в воду можно добавить немного чистящего средства. Внимание! Абразивные средства не использовать. Вытереть насухо. Нельзя позволить скапливающейся пыли впитаться в структуру древесины.
3. **Въевшихся пятен, которые нельзя удалить водой:** в случае более сильных загрязнений удалите пятно при помощи абразивной губки ScotchBrite, таким образом, поверхность чистой и подготовленной для обработки маслом.

**Первоначальная обработка и пропитка маслом в условиях производства:**

1. Обработайте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 180 и удалите пыль.
2. Нанесите масло на обрабатываемую поверхность с помощью кисти, пульверизатора, валика, или куска ткани (кожи, замши) и удалите излишки через две минуты. В зависимости от структуры дерева расход масла составит 50-80 гр. на 1 кв. м.
3. Оставьте масло на поверхности на 1-4 часа для пропитки.
4. Обработайте поверхность шлифовальной шкуркой зернистостью 300 и удалите пыль.
5. Повторите шаги 2-4.
6. Отполируйте поверхность (глубоко проникая в поры древесины) до появления шелковисто-матового блеска.
7. Подождите 1 час, изделия готово к упаковке или монтажу.

**Уход:**

1. Все загрязнения и различные жидкости, в т.ч. капли воды, должны быть удалены с поверхности немедленно, не допускайте их впитывания в структуру дерева.
2. Очистите поверхность при помощи куска ткани или спонжика (см. выше) и нанесите небольшое количество масла HABiol (приблизительно 5 гр./кв.м.) на большую площадь и отполируйте. Убедитесь, что на поверхности не осталось влажных пятен.

Регулярный уход за изделиями из натурального дерева с помощью масла Scantops продлит срок их службы и сохранит природную красоту.

**Ремонт (восстановление поверхности)**

Ремонт (восстановление) поверхности аналогичен первоначальной обработке. Эта процедура также подходит для особо сильно поврежденных поверхностей вплоть до чистого дерева. Поверхность может быть восстановлена с помощью этих простых действий без глубокой шлифовки.

ВНИМАНИЕ! Просушите используемые куски ткани. Возможно спонтанное возгорание. Необходимо соблюдать инструкции по хранению масла. Храните масло плотно закрытым в прохладном, сухом и темном месте недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ! Поскольку дерево - это натуральный материал, оно может расширяться и сжиматься в зависимости от температуры воздуха и влажности окружающей среды. Оптимальная температура в жилом помещении при эксплуатации столешницы 18-22°С, относительная влажность 40-60%. Домашние растения и увлажнители воздуха помогут повысить влажность воздуха в помещении.